**RADOPOL Т201 PМBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СМОЛЫ** |  | **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** |
| *RADOPOL Т201PМBE - Ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты и стандартных гликолей в стироле.**RADOPOL Т201PМBE - среднереактивная, средневязкая, предускоренная, водостойкая смола с пониженной эмиссией стирола.* |  | *Предназначена для изготовления изделий методом литья вручную, с наполнителем или без него. Применяется при комнатной температуре в системе смола - отвердитель.* |

|  |
| --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ** |
| **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Значение** | **Метод** |
| Внешний вид |  | прозрачная жидкость без механических примесей | визуальный |
| Сухой остаток | % | 61 ± 2 | ISO 1515 |
| Вязкость (ВЗ4/20C)  | sec | 70-90 |  |
| Вязкость, Brookfield LV sp62/12rpm, (23°C) | мПа с | 250-350 | ISO 2555 |
| Кислотное число  | мгKOH/г | не более 30 | ISO 3682 |
| Плотность (20°C),  | г/ см3 | 1.1± 0.05 | ГОСТ 18329 |
| Цвет, Гарднер |  | не более 2 | ISO 4630 |
| Температура вспышки | °C | 31 | ISO 3679 |
| Гелеобразование при 20°C2% МЕКП | мин | 7-12 |  |
| Температура экзотермического пика | °C | макс. 180 |  |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ \*** |
| **Характеристика** | **Знач.** | **Метод** |  | **Характеристика** | **Знач.** | **Метод** |
| Плотность, г/ см3 | 1,195 | ГОСТ18 329-73 |  | Относительное удлинение, % | 3,7 | ГОСТ 25.601-84 |
| Твердость, ° Barcol | 35-38 | ГОСТ21970-76 |  | Предел прочности при изгибе, Н/мм2 | 120 | ГОСТ 25.601-84 |
| Усадка, % | 4,3 |  |  | Модуль эластичности при изгибе, Н/мм2 | 4000 | ГОСТ 25.601-84 |
| Предел прочности при растяжении, Н/мм2 | 70 | ГОСТ25.601-84 |  | Водопоглощение через 7 дней % | 0,13 |  |
| Модуль растяжения, Н/мм2 | 3600 | ГОСТ25.601-84 |  | Температура тепловой деформации, °C | 75 | ISO 75/2 (A) |

\* 100 г смолы, 1 см3 Butanox M50 + 0.2 см3 Co(1%), 24 часа/25 °C, постотверждение 24 часа/100 °C

**СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА**

B таре: 20, 60, 220 или 1100 кг

# ХРАНЕНИЕ

СРОК: 6 месяцев в металлической таре и 4 месяца в пластиковой таре.

УСЛОВИЯ: в оригинальнoй упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °C