**«RAPID»**

**Грунтовка акриловая**

Область применения: Грунтовка применяется для окрашивания различных типов металлических (черные металлы, алюминий, оцинкованные поверхности) и полимерных (полистирол, полиэтилентерефталат) поверхностей. Ограниченно рекомендуется для окрашивания ПВХ и АБС пластмасс.

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной.

Способ применения: Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1 или 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 1 часа. Грунтовку следует наносить при установившейся температуре воздуха и покрытия от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Рабочие инструменты после окончания работ промыть растворителем 420 ТГ. Не смешивать с другими типами грунтовок и растворителей.

Состав: Акриловое связующее, растворители, пигменты, вспомогательные вещества.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

|  |  |
| --- | --- |
| Связующее вещество | Акриловый полимер |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60 – 70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)оС, с | 80 – 100 |
| Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20 ±2 )ºС и относительной влажности воздуха (65 ± 5)%, мин, не более | 30 |
| Минимальная температура нанесения, ºС | + 5 |
| Расход | 80 – 100 г/м2 |
| Срок хранения | 12 месяцев |