**Лак ЭП-55**

**Описание:** лак ЭП-55 двухупаковочный лакокрасочный материал.
**Область применения:** применяется для защиты и декоративной отделки (в случае совместного применения с краской) металлических и бетонных конструкций, испытывающих на себе влияние агрессивных факторов окружающей среды.
**Основные характеристики:**
Внешний вид пленки – ровное, глянцевое покрытие, допускается наличие единичных, метких оспин.
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C, не более 24 часов.
Рекомендуемая толщина одного слоя – 20-25 мкм.
Рекомендуемое количество слоев — 1-2.
Теоретический расход при однослойном нанесении — 120÷150 г/м².
**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть очищена от ржавчины и окалины до степени Sа 2½ по МС ИСО 8501, масел, грязи, пыли.
**Условия нанесения:** лак ЭП-55 готовят путем смешения активных компонентов в определенных пропорциях, обязательным условием является тщательное перемешивание. Жизнеспособность лака после смешения компонентов составляет порядка 24 часов. Лак ЭП-55 наносится методом налива, распыления, кистью или валиком на заранее подготовленную, очищенную от грязи и пыли поверхность.
**Меры предосторожности:** Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до 40ºС.